ИНСТРУКЦИЯ ПО СКЛЕИВАНИЮ ТРАНСПОРТЕРНЫХ ТЕФЛОНОВЫХ ЛЕНТ ДУБЛИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Назначение и определение

Настоящая инструкция распространяется на все виды ремонта (склеивания) транспортерных тефлоновых лент, используемых на дублирующих установках непрерывного и периодического действия (Майер, Каннегиссер и т.п.).

В качестве клея для ремонта и соединения отдельных участков тефлоновых лент используется специальная клеевая пленка.

В комплект технологической оснастки входят:

- УТЮГ – устройство для выполнения операции склеивания. Устройство представляет собой латунный брус прямоугольной формы с теплоизолирующей прокладкой и ручкой. Нагрев утюга производится с помощью ТЭНа.

- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР смонтирован в пластмассовом корпусе, который расположен на электропроводке утюга. Служит для задания и поддержания необходимой температуры утюга.

- ПОДСТАВКА ПОД УТЮГ предназначено для установки на нее утюга в период разогрева, охлаждения и при выполнении операции склеивания.

- КЛЕЙ ПЛЕНОЧНЫЙ для склейки тефлоновых лент.

- Необходимо изготовить самостоятельно теплоизолирующую подставку, на которой производят операцию склеивания.

Теплоизолирующая подставка представляет собой асбоцементную плиту шириной 8-10 см, толщиной 1-2 см, к которой приклеен асбестовый картон толщиной 4-8 мм. Длина этой подставки на 2-4 см больше длины склеиваемого шва. Для повышения прочности подставку желательно закрепить на листе фанеры.

- Порядок выполнения операций при склеивании

Подготовка рабочих инструментов. Для обеспечения качественного склеивания тефлоновой транспортерной ленты утюг должен быть разогрет до температуры 320-340 гр. С.

При разогреве утюга до рабочей температуры утюг должен находиться на подставке. Перед включением утюга следует убедиться в его чистоте. При наличии загрязнений, нагара и др. следует зачистить поверхность утюга мелкозернистой наждачной шкуркой. Остатки клеевой пленки легко удаляются ножом при нагреве утюга до температуры более 250 гр.С.

Подготовка материалов к склеиванию. Транспортерную ленту, подлежащую ремонту, раскладывают на столе, осматривают дефекты места и определяют способ ремонта. В зависимости от характера повреждения, способ ремонта определяют в каждом конкретном случае индивидуально (см. рис.).

В случае необходимости, перед склеиванием осуществляют разглаживание деформированных участков ленты (складки, замины и т.п.) горячим утюгом. При этом под разглаживаемый участок необходимо поместить теплоизолятор. Время разглаживания зависит от деформации ленты и обычно составляет 5-15 мин.

Для более качественного ремонта ленты рекомендуется дефектные участки удалять (поз. 4 рис.) и делать вставки из аналогичного материала. В качестве ремонтного материала можно использовать новую или бывшую в употреблении транспортерную ленту.

Клеевая пленка / транспортерная лента и ремонтный материал (вставки, накладки) и транспортерная лента в местах склеивания должны быть тщательно обезжирены. Для этого поверхность склеиваемых участков протирают тампоном, смоченным спиртом, ацетоном или бензином.

В случае загрязнения мест, подлежащих склеиванию, веществами, не поддающимися действию растворителей, осуществляют механическую зачистку мелкозернистой наждачной бумагой или раскройным ножом, не повреждая покрытия ленты.

Общие правила:

Ремонтная накладка должна перекрывать площадь дефектного участка. Края накладки должны отступать от краев дефекта на расстояние не менее 10 мм.

Клеевая пленка вырезается по контуру ремонтной накладки с припуском в 1-2 мм.

При склеивании транспортерной ленты ширина нахлестки (поз. 2 рис.) или накладки (поз. 1 рис.) рекомендуется 25 мм, при этом ширина полоски клея составит 28-30 мм. Клей должен выступать по ширине на 1-3 мм с обеих сторон шва и на 5-10 мм по длине шва. Склеивание начинают от середины ленты к краям, но перед началом склеивания, после достижения утюгом рабочей температуры, проводят определение необходимого времени склеивания.

Для этого на теплоизолятор помещают подготовленные полоски транспортерной ленты шириной 10 см и длиной 5-10 см и склеивают их 40, 50 и 60 сек. После остывания клеевого шва проводят оценку качества склейки расслаивания швов. При качественном склеивании происходит отслоение тефлонового покрытия от основы ленты.

- Проведение склеивания

Под середину склеиваемого участка помещают теплоизолятор и осуществляют корректировку положения склеиваемых участков и их фиксацию.

Разогретый утюг помещают на склеиваемый участок и выдерживают в течение необходимого времени, затем снимают со склеенного участка и помещают на соседний участок с нахлестом 5-10 мм.

Давление при склеивании создают за счет собственного веса утюга или при дополнительном давлении на него рукой с усилием 5-7 кг. После охлаждения клеевого шва до 200 гр.С транспортерная лента может эксплуатироваться.

- Правила техники безопасности

Опасными местами утюга являются его подошва и электрический шнур, поэтому перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии повреждений электрошнура и в отсутствии короткого замыкания электросети на подошву утюга.

В процессе работы запрещается прикасаться к подошве утюга, асбоцементу подставки и склеенным участкам (до их остывания), в противном случае возможно получение ожогов 1 и 2 степени.